Masrren（梅索伦-双区冰水缸）操作工艺

- 产品概述：

- 基础数据：

- 产品规格：2150*2150*1000mm；

- 冰水区座位深度：620mm，底部深度850mm；

- SPA区座位1深度：585mm，座位2深度640mm，底部深度802mm；

- 产品包装尺寸：2150*2150*1130mm（平放包装）；

- 装箱方式：2个叠装，每个都带托盘，40HQ装10套；

- 产品毛重：     净重：      水容量：spa区820L+冰水区330L

- 2、产品配置：

| - 适合人数 | - 亚克力 | - 喷嘴总数 | - 4.5寸 | - 3.5寸 | - 2寸 | - 1寸 | - 小喷泉+阀 | - 调气 | - 过滤器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 4 | - 国产 - 云彩白 | - 22 | - 3 | - 1 | - 18 | - 1 - (臭氧出口) | - 3+1 | - 2 | - 2 |
| - 消毒 | - 水底灯 | - 控制器 | - 面板 | - 循环泵 | - 水泵 | - 裙边 | - 缸体保温 | - 框架 | - 缸盖 |
| - 1*臭氧 | - 2 | - P68B123 - 双区特用 | - PB565-001 | - 冰水区：WE10+热泵 | - SPA区：1*2HP双速 | - 聚氨酯 | - 单泡 | - 玻璃钢单底铝架 | - 64-88 - 2件 |

- 工艺操作

- 成型注意事项：

- 3.5mm厚国产板材成型后底部拐角偏薄，容易打折，需注意；

- 成型后检查冰水区过滤器、控制面板、冰水区台阶位置是否成型到位，四边侧面不得有冷筋；

- 铺毡注意事项：

- 整缸底部偏薄，成型后要先用树脂和表面毡包底，防止鼓包变形；

- 冰水区大圆底部背面不需要铺毡（因为要裁切掉）；

- 四周木块高度要与安装阀的突起造型高度持平或略高，以免安装支架时阀的突起造型抵住支架；

- 缸体倒扣在平台铺毡时圆盘四周外沿要用泡沫（泡沫厚度约6cm）垫平后再铺毡，防止四周高低不平而影响圆桶与缸体对接时下沉的深浅不一；

- 锯边、开孔注意事项：

- 产品锯边高度110mm；

- 圆桶工艺要求如下（以下3条工艺由石美完成）：

- ①圆桶厚度4-6mm，座位及以下位置厚度不得低于5mm；

- ②圆桶座位处和底部需额为加固（根据铺毡图纸）；

- ③圆桶留边12-15mm；

- 圆桶与缸体对接步骤如下：

- ①先对主缸体进行单层发泡（冰水区大圆底部背面不需要发泡）；

- ②将倒扣的缸体翻起平稳地正放在金属支架上吊起，缸体冰水区大圆留边50-60mm，锯此位置时底部下方要垫一个托架（托架高度要靠近圆盘底部）防止圆底脱落过程中损坏留边；

- ③缸体圆盘内沿一圈透明胶纸撕掉，抹干净灰尘污物，然后再上沿口一圈均匀涂抹白色玻璃胶（图一、二），注意此处玻璃胶不可出现部分位置漏涂，以防止使用过程中缸面结合的缝隙处有水渗漏；

- 图一

- 图二

- ④将圆桶从上方嵌入缸体已开好的冰水区孔位中固定，注意圆桶缸面比缸体圆边面略微下沉1-2mm（见下图三、四），且需注意圆桶朝向（圆桶座位正对控制面板一侧，不可偏斜）（见下图五）；

- 图三

- 图四

- 图五

- ⑤圆桶下方背面与缸体一圈接触的位置先在缝隙处用石粉+树脂+固化剂混合填补，待完全固化后（固化时间约30分钟）再进行下一步操作；

- ⑥待填补处固定住之后将缸体再次反转倒扣在平地上在拼接处铺6层毡固定（注意内测夹缝处也要加固到位），防止圆桶在使用过程中松动、崩裂甚至脱落；

- ⑦待以上加固表面干燥后对圆桶进行2cm厚的单层发泡（注意圆桶背面的角角落落都要发泡到位，避免后期使用时冷凝水滴落到电器上造成损坏。

- ⑧再根据开孔图纸进行正常开孔作业；

- 3、组装注意事项：

- 喷嘴管路安装参照布管图，电器安装参照电器位置图；

- SPA区需使用2个回水座；

- SPA区的过滤器进出水口之间安装1个2寸透明单向阀；

- 冰水区进出水口采用一侧上进下出，另一侧也上进下出（非一侧2个进水口，另一侧2个出水口）；

- 电控和面板使用双区冰水缸专用P68B123控制器和PB565-001控制面板；

- 热泵搬运、安装过程中切勿倒置、反转，以防引起热泵内部故障；

- 圆桶与缸体表面之间缝隙用透明玻璃胶均匀涂抹一圈（在玻璃胶未干的状态下注意勿将灰尘和水落在玻璃胶上）；

- 支架安装

- 由于缸体与支架底部空隙较大，支架安装时，底部务必用高硬度泡沫、挤塑板、PVC板、填缝剂垫实；

- 测试注意事项：

- 电源标准：美标110V，配15A带漏保美插

- 欧标220V，不能带插头

- 双区冰水缸专用P68B123控制器已设置分功能启动（2种启动模式）：

- ①SPA区水泵高速启动（美标电流约为14A，欧标电流约7A）；

- ②SPA区低速+SPA区加热器+冰水区热泵+冰水区循环泵启动（美标电流约为18A，欧标电流约23A，超插头承重电流）；

- 缸体保温注意事项：

- 整缸先打单泡，缸体和圆桶对接好之后对整个圆桶背面进行2cm厚单泡。

- 底板使用玻璃钢单底；

- 裙边加工安装注意事项：

- 开通风孔的聚氨酯裙边要求聚氨酯内芯为黑色（灰色），通风孔内要求无毛边；

- 裙边安装之前，需要先安装好热泵导风框；

- 包装注意事项：

清洁时，圆桶与缸体表面对接缝隙之外多余残留的透明玻璃胶要清理干净；

- 冷凝水排水孔在控制面板一侧的左下角;

冷凝水排水口

- 冰水区和SPA区的排水器在同一侧，且左边是冰水区排水，右边是SPA区排水；

- 包装配件：纸芯*2（浮筒过滤器纸芯+压力过滤器纸芯）

- 压力过滤器亚克力盖板*2（提前由木制雕刻后贴EVA垫）

- 1米3/8白网管

- 台阶

- S勾

- 缸盖（2件），单独发，不包在缸内；

- 平放包装，每个缸配一个托盘；